Descriptif technique : Type U.1400/1850/smartline

Les séparations d’urinoir en stratifié massif sont très résistantes à l’usure, à l’eau et demandent très peu d’entretien.

Panneaux :

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (≥ 120 ° C) et de la forte pression (≥ 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (≥ 1,35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’autoportance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont entre autres les caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Exécution :

La séparation est fixée dans un profil T/U vertical en aluminium qui est vissé directement de manière invisible dans le mur. Les fixations du panneau dans le profil en U sont cachées par une fixation de profil à clipser en aluminium. Le haut du profil de fixation est joliment fini par un embout synthétique qui est fixé de manière invisible dans le profil en U.  Les fixations invisibles du panneau et du profil forment un ensemble robuste, sûre et bien fini.  La séparation d’urinoir est fixée au sol avec un pied réglable en hauteur.

Dimensions :

Type U.1400

- Longueur du profil de fixation en aluminium : 1250 mm

- Superficie de contacte entre mur et profil de fixation : 30 mm x 1250 mm

- Panneau en stratifié massif HPL 13 mm : 400 / 600 mm x 1250 mm

- Hauteur totale, pied compris : 1400 mm (1250 mm + 150 mm)

- Profondeur totale : 400 / 600 mm

Type U.1850

- Longueur du profil de fixation en aluminium : 1700 mm

- Superficie de contacte entre mur et profil de fixation : 30 mm x 1700 mm

- Panneau en stratifié massif HPL 13 mm : 400 / 600 mm x 1700 mm

- Hauteur totale, pied compris : 1850 mm (1700 mm + 150 mm)

- Profondeur totale : 400 / 600 mm

Type U.smartline 1400

- Longueur du profil de fixation en aluminium : 1325 mm

- Superficie de contacte entre mur et profil de fixation : 30 mm x 1325 mm

- Panneau en stratifié massif HPL 13 mm : 400 / 600 mm x 1325 mm

- Hauteur totale, pied compris : 1400 mm (1325 mm + 75 mm)

- Profondeur totale : 400 / 600 mm

Type U.smartline 2081

- Longueur du profil de fixation en aluminium : 2006 mm

- Superficie de contacte entre mur et profil de fixation : 30 mm x 2006 mm

- Panneau en stratifié massif HPL 13 mm : 400 / 600 mm x 2006 mm

- Hauteur totale, pied compris : 2081 mm (2006 mm + 75 mm)

- Profondeur totale : 400 / 600 mm

Profils :

Profils en aluminium extrudés, enrobés de résine polyester cuite au four ou anodisé naturel.

Profil T/U en aluminium pour montage mural, y compris profil à clipser : 33 x 30 mm.

Pied :

Pied vérin, particulièrement stable en nylon 34 mm. Avec rosace pyramidale au sol.  Fini avec cache-vis à clipser en aluminium anodisé.

Autres possibilités :

Option 1 : pied réglable en aluminium, 20 mm avec cache-vis en nylon

Option 2 : pied réglable en acier inoxydable (316) avec cache-vis en acier inoxydable, finition mate.

Option 3 : Smartline, pied design réglable en aluminium : rectangulaire 136 x 42 mm

Modèles :

Choix de 2 formes différentes : rectangulaire ou légèrement arrondi.

Couleurs :

Panneaux selon notre nuancier disponibles en 15 couleurs standard.

Pièces en nylon et profils en aluminium selon notre nuancier disponible en 5 couleurs.