Descriptif technique : Plan vasques type W.l

Descriptif des panneaux :

Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’auto portance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont d’autres caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Concept :

Plan vasques en stratifié massif de 13 mm 'HPL'.

Retombée de 200 - 220 mm, avec ou sans dosseret de 100 mm

Modèles :

Type W.l13 :	 plan vasques épaisseur 13 mm, de conception design épuré avec les arêtes 		des chants chanfreinées.

Type W.l26 :	plan vasques en 13 mm, double épaisseur sur la partie avant = 26 mm,

les chants visibles sont arrondis. Rayon d'angle de 30 mm.

Type W.lp :	plan vasques post-formé, épaisseur 13 mm.

Dimensions :

Profondeur : standard 600 mm.

Largeur : sans joint jusqu’à 2750 mm.

Consoles :

Consoles en acier 480 mm x 130 mm, capacité de charge 150 kg, pourvu d'un traitement anti-corrosion et une finition en résine polyester gris foncé.

Teintes :

Suivant nuancier fournisseur.