Description technique : Casiers Type K.l

Les armoires sont assemblées dans un ensemble extrêmement stable grâce à l’utilisation de tous les renforts nécessaires et de fixations en matériaux inoxydables et faciles d’entretien.

### Description des panneaux :

Max Compact Interior
Les panneaux Compact sont des panneaux décoratifs massifs et autoportants à base de stratifiés haute pression (HPL) conformes à la norme européenne EN 438.
Le noyau du panneau est constitué de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables. Avec une couche décorative résinée, et sous haute température (≥120°C) et haute pression (≥5 MPA), on obtient un panneau homogène et non poreux (≥1,35 g/cm³).
Ces traitements rendent les panneaux Compact, en plus d’être autoportants et décoratifs, particulièrement adaptés aux environnements humides. Ils sont faciles à nettoyer, très résistants aux chocs et aux rayures, difficilement inflammables, stables en couleur et résistants aux solvants organiques.
Les panneaux Compact ont un noyau noir.

Exécution :

Panneaux :
Panneaux massifs HPL dont les surfaces horizontales supérieure et inférieure ont une épaisseur de 8 mm, les parties verticales 4 mm, les portes et tablettes 8 mm.
Toutes les arêtes et tous les angles sont fraisés en arrondi.

Profilés :
Profilé de porte stable en aluminium (42 mm x 28 mm) et profilé arrière en aluminium.
Les parois de séparation et arrière sont fixées sur toute la hauteur du panneau dans un profilé en aluminium.

Portes :
Portes HPL de 8 mm en applique avec une ouverture minimale de 2 mm (ventilation optimale). Tampons d’amortissement en plastique.
Toutes les portes sont pourvues d’un numéro fraisé.

Dimensions :

Hauteur totale socle inclus 90 mm : 1916 mm / 1316 mm / 946 mm (modèle suspendu)

Profondeur totale :

- Haut/Bas : 535 mm (rangée simple), 1040 mm (double rangée), profondeur nette 500 mm

- Suspendu : 380 mm, profondeur nette 300 mm

Largeur par colonne (axe/ouverture nette) : 330 / 288 mm

Quincaillerie :

Les portes sont équipées de 2 charnières en acier inoxydable AISI 316 avec un angle d’ouverture de 180°.

### Systèmes de fermeture :

- Serrure à cylindre : version standard

- Bouton rotatif avec dispositif pour cadenas (cadenas non inclus)

- Serrure mécanique ou électronique à code : supplément

- Système électronique de gestion centralisée : supplément

### Modèles :

- Bas : Type K.ll2 / 3 armoire basse avec 2 ou 3 casiers par colonne

- Haut : Type K.lh3 / 8 armoire haute avec 3 à 8 casiers par colonne

- Suspendu : Type K.lz4 / 5 armoire suspendue avec 4 ou 5 casiers par colonne

### Options générales :

- Coloration défonçage du numéro

- Toit incliné en HPL

- Panneau latéral, arrière et/ou supérieur en HPL

Options Afkor Concept :

- Afkor type K.l-tv : portes équipées d’une fenêtre de contrôle en plexiglas résistant aux chocs

- Afkor type K.l-flex : armoire déplaçable ultérieurement par module de colonne

- Afkor type K.l-acp : point de charge intégré pour recharge sans fil (compatible Qi)

### Montage :

Les casiers sont installés sur un socle HPL avec pieds réglables en hauteur (H = 90 mm), fini par une plinthe en HPL 8 mm.

### Couleurs :

- Corps de l’armoire : blanc

- Portes et panneaux de finition : selon nuancier Afkor

- Profilés aluminium : anodisés naturel (20 microns)