Descriptif technique : Type 13.smartline

Les cabines sont assemblées dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien.

Les cloisons sont fabriquées en stratifiés massifs (HPL), d’épaisseur de 13 mm.

Description des panneaux:

Cloisons :

Option 1 : Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’autoportance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont entre autres les caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Option 2 : Max Compact Interior Plus

Pour obtenir le Compact Interior Plus on ajoute une couche supérieure d’uréthane acrylé sans pores. La surface sans pores rend l’entretien des panneaux très facile et offre une grande résistance aux détergents corrosifs.

Ces caractéristiques font que les panneaux Compact Interior Plus sont très recommandés pour des locaux où les exigences au point de vue hygiène sont particulièrement hautes, comme les hôpitaux et lieux publiques, dans le secteur alimentaire et autres endroits où le nettoyage des surfaces est très fréquent.

Le Max Compact Interior Plus résiste pendant au moins 24 heures à tous solvants et diluants : l’acide chlorhydrique à concentration de 10 %, l’acide phosphorique à 10 %, l’acide acétique à 10 %, le peroxyde d’hydrogène à 30 %, le soude caustique 25 %, l’ammoniac 25 % sans endommagement fonctionnel ou esthétique de la surface.

Le panneau Compact Interior Plus a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm

La version standard offre une réaction au feu classement M2 (classe Eur D-s2).

Exécution :

Chaque ensemble est réalisé sur mesure.

Option 1 : Type 13.smartline-z.15 ‘configuration flottante’

La hauteur standard de la façade et des cloisons latérales est de 2081 mm, y compris 150 mm de pieds.

L’espace entre le sol et la façade avants, cloisons latérales et transversales est limité jusqu’à 15 mm.

Option 2 : Type 13.smartline-z.75 ‘configuration flottante’

La hauteur standard de la façade et des cloisons latérales est de 2081 mm, y compris 75 mm de pieds.

L’espace entre le sol et la façade avants, cloisons latérales et transversales est limité jusqu’à 75 mm.

Option 3 : Type 13.smartline-vp.15/0 ‘configuration sol/plafond’

La hauteur maximale de la façade est de 2600 mm, la hauteur maximale de la porte est de 2045 mm. L’espace entre le sol et la façade avant ou cloisons latérales est limité jusqu’à 15 mm. Les cloisons transversales sont finies jusqu'au sol.

Option 4 : Type 13.smartline-vp.15/15 ‘configuration sol/plafond’

La hauteur maximale de la façade est de 2600 mm, la hauteur maximale de la porte est de 2045 mm. L’espace entre le sol et la façade avant, cloisons latérales et transversales est limité jusqu’à 15 mm.

Option 5 : Type 13.smartline-vp.0/0 ‘configuration sol/plafond’

La hauteur maximale de la façade est de 2600 mm, la hauteur maximale de la porte est de 2045 mm. L’espace entre le sol et la façade avant, cloisons latérales et transversales est

0 mm.

Les cloisons sont toujours placées d'aplomb et horizontalement.

Les pieds design rectangulaires réglables en alliage zinc-aluminium; H : 136 mm x L : 42 mm, sont fixées de manière extrêmement stables et fixées d’une manière invisible aux cloisons HPL.

Les façades avants et cloisons latérales sont pourvues d’un profil supérieur sous-jacent de 58 x 48 mm. Dans ce profil supérieur peut être intégré optionnellement un éclairage LED. Cet éclairage LED peut aussi bien être utilisé comme éclairage fonctionnel que comme éclairage d’ambiance. Il y a choix de quatre positions lumineuses différentes:

L 1 : éclairage LED haut du profil – éclairage fonctionnel extérieur

L 2 : éclairage LED intérieur du profil – éclairage fonctionnel intérieur

L 3 : éclairage LED extérieure du profil – éclairage d’ambiance

L 4 : éclairage LED extérieur du profil – entre porte et panneau supérieur

Pour les espaces secs/humides, une bande LED est prévue avec un degré de protection.

IP 24.  Pour les espaces mouillés, une bande LED est fournie avec un degré de protection IP 65.

Le nombre de LED par mètre courant est de 180 l/m pour l'éclairage blanc et de 120 l/m pour l'éclairage coloré.  Intensité de la lumière dimmable. Alimentation électrique : 60 w/24vdc

L'éclairage LED peut être commandé par un interrupteur, une télécommande ou un détecteur de mouvement.

Indication libre/occupée par led (longueur = largeur de la porte)  : optionnel

Lorsque la porte est verrouillée par la serrure manuelle, l’éclairage LED au-dessus de la porte devient rouge. (occupé)

Lorsque la porte est déverrouillée, l'éclairage LED repasse à la couleur blanche standard. (libre)

Le panneau supérieur (option 3 & 4) peut être réalisé en 2 variantes:

Variante 1 : panneau supérieur sans éclairage LED au-dessus de la porte

Variante 2 : panneau supérieur avec éclairage LED au-dessus de la porte

Les profils en U de fixation murale et aux meneaux est de 33 x 30 mm.  Toutes les visses de fixation des panneaux dans le profil sont cachées par un cache pour profil en aluminium.

La paumelle ronde en aluminium anti pince doigts a un diamètre de 30 mm.

Pour les cabines détachées un profil de coin rectangulaire est partiellement fraisé dans la façade avant et la cloison latérale. (20 x 20 mm visible). A l’intérieur les vises de fixation sont cachées par un cache pour profil en aluminium.

Tous les profils en aluminium extrudés sont anodisés ou laqués au four avec une poudre de polyester.

Les portes à feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons.

Epaisseur 13 mm.  Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard.

Largeur de porte standard : 610 mm

Passage libre pour une cabine PMR : 900 mm

Option 1 : Type 13.smartline-sci :

Les portes sont équipées de trois paumelles hélicoïdales en alliage zinc-aluminium assurant la fermeture automatique des portes dont une paumelle comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur.

Dans le cas où vous refermez vous-mêmes la porte,  le système soft-close n'offre pas de résistance.

Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°.

Option 2 : Type 13.smartline-scs :

La paumelle ronde en aluminium recouvre toute la hauteur de la porte et est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieux.  La paumelle à fermeture automatique et anti pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur. Dans le cas où vous refermez vous-mêmes la porte, le système soft-close n'offre pas de résistance.  La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal.

Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°. Un mécanisme intégré permet de poser la porte en position ouverte à partir de 160°.

La porte comporte un bouton fixe en alliage zinc-aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

Accessoires :

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette,  séparations d’urinoir, …. sont également disponible.

Teintes :

Panneaux suivant nuancier du fabricant : 15 coloris au choix.

Autres teintes sur demande.

Profils en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

Quincaillerie disponible en 3 couleurs (alu naturel, blanc mat ou noir mat).