Descriptif technique : Type 13.cubicline

Les cabines sont assemblées dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien.

Les cloisons sont fabriquées en stratifiés massifs (HPL), d’épaisseur de 13 mm.

Description des panneaux :

Cloisons :

Option 1 : Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’autoportance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont entre autres les caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Option 2 : Max Compact Interior Plus

Pour obtenir le Compact Interior Plus on ajoute une couche supérieure d’uréthane acrylé sans pores. La surface sans pores rend l’entretien des panneaux très facile et offre une grande résistance aux détergents corrosifs.

Ces caractéristiques font que les panneaux Compact Interior Plus sont très recommandés pour des locaux où les exigences au point de vue hygiène sont particulièrement hautes, comme les hôpitaux et lieux publiques, dans le secteur alimentaire et autres endroits où le nettoyage des surfaces est très fréquent.

Le Max Compact Interior Plus résiste pendant au moins 24 heures à tous solvants et diluants : l’acide chlorhydrique à concentration de 10 %, l’acide phosphorique à 10 %, l’acide acétique à 10 %, le peroxyde d’hydrogène à 30 %, le soude caustique 25 %, l’ammoniac 25 % sans endommagement fonctionnel ou esthétique de la surface.

Le panneau Compact Interior Plus a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm

La version standard offre une réaction au feu classement M2 (classe Eur D-s2).

(Le classement M1 est disponible sur demande).

Exécution :

Chaque ensemble  est réalisé sur mesure.  La hauteur standard des façades et des cloisons latérales est de 2020 mm, y compris 75 mm de pieds.  D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

Type 13.cubicline - 75 / 15 / 0 :

Type 13.cubicline - 75 :

La hauteur des parois frontales et latérales est de 2020 mm en standard, hauteur des pieds incluse.

Autres hauteurs possibles jusqu'à 2400mm.

Espace libre en dessous : 75mm

Type 13.cubicline - 15 :

La hauteur de la paroi frontale et latérale est standard 2020mm, hauteur des pieds incluse.

Autres hauteurs possibles jusqu'à 2400 mm.

Espace libre en dessous : 15mm

Type 13.cubicline - 0 :

La hauteur de la paroi frontale et latérale est standard 2020mm

Autres hauteurs possibles jusqu'à 2400 mm.

L’espace entre le sol et la façade avant, cloisons latérales et transversales est

0 mm.

Les pieds design en alliage zinc-aluminium réglables en hauteur : rectangulaires H : 136 mm x L : 42 mm, sont fixés de manière extrêmement stable et invisible aux panneaux HPL.

Les parois sont placées verticalement et horizontalement sur toute la surface.

Les parois frontales et latérales sont équipées en haut d'un profil de stabilisation rectangulaire et étanche de 57 x 40 mm.

Les profils en U pour la fixation murale = 30 x 18 mm.

Pour les cabines indépendantes, un profilé d'angle rectangulaire est partiellement fraisé dans la paroi frontale et latérale (20 x 20 mm visible).  A l'intérieur, les vis de fixation des panneaux sont rendues invisibles par un profilé d'agrafe en aluminium.

Tous les profilés en aluminium extrudé sont anodisés naturels ou revêtus d'une poudre de polyester.

Les portes sont équipées de trois paumelles hélicoïdales en alliage zinc-aluminium assurant la fermeture automatique des portes dont une paumelle comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur.

Dans le cas où vous refermez vous-mêmes la porte,  le système soft-close n'offre pas de résistance. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°.

Les paumelles sont fixées sur des portes s'ouvrant vers l'extérieur, à l’intérieur de sorte qu’aucune plaque de fixation ou vis ne sont visible de l’extérieur.

La porte comporte 1 bouton serrure en alliage zinc-aluminium avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

Les portes à feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons.

Epaisseur 13 mm.  Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Les arêtes des chants sont chanfreinées. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard.

Largeur de porte standard : 610 mm

Passage libre pour une cabine PMR : 900 mm

Indication d'occupation par éclairage LED (longueur = largeur de la porte) : en option

Lors du verrouillage de la porte par la serrure manuelle, l'éclairage LED au-dessus de la porte devient rouge.  L'éclairage LED est entièrement intégré dans le stabilisateur.

Accessoires :

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d’urinoir, …. sont également disponibles.

Teintes :

Panneaux suivant nuancier du fabricant : 15 coloris au choix.

Autres teintes sur demande.

Profils en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

Quincaillerie disponible en 3 couleurs (alu naturel, blanc mat ou noir mat).