Descriptif technique : Type 13.sci

Les cabines sont assemblées dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien.

Les cloisons sont fabriquées en stratifiés massifs (HPL), d’épaisseur de 13 mm.

Description des panneaux :

Cloisons :

Option 1 : Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’autoportance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont entre autres les caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Option 2 : Max Compact Interior Plus

Pour obtenir le Compact Interior Plus on ajoute une couche supérieure d’uréthane acrylé sans pores. La surface sans pores rend l’entretien des panneaux très facile et offre une grande résistance aux détergents corrosifs.

Ces caractéristiques font que les panneaux Compact Interior Plus sont très recommandés pour des locaux où les exigences au point de vue hygiène sont particulièrement hautes, comme les hôpitaux et lieux publiques, dans le secteur alimentaire et autres endroits où le nettoyage des surfaces est très fréquent.

Le Max Compact Interior Plus résiste pendant au moins 24 heures à tous solvants et diluants : l’acide chlorhydrique à concentration de 10 %, l’acide phosphorique à 10 %, l’acide acétique à 10 %, le peroxyde d’hydrogène à 30 %, le soude caustique 25 %, l’ammoniac 25 % sans endommagement fonctionnel ou esthétique de la surface.

Le panneau Compact Interior Plus a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm

La version standard offre une réaction au feu classement M2 (classe Eur D-s2).

(Le classement M1 est disponible sur demande).

Exécution :

Chaque ensemble  est réalisé sur mesure.  La hauteur standard des façades et des cloisons latérales est de 2020 mm, y compris 150 mm de pieds.  D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

Autres possibilités :

Option 1 : Cloisons fermées jusqu’au sol, hauteur finie 2,02m

Option 2 : Cloisons sol/plafond (hauteur ….)

Option 3 : Cloisons avec imposte (hauteur totale … y compris le vide en bas de 150mm)

Les cloisons sont toujours placées d'aplomb et horizontalement.

Les pieds réglables en nylon  34 mm avec rosace pyramidale au sol, achevé par un enjoliveur cache-vis clipsé en aluminium anodisé, sont fixées de manière extrêmement stables aux cloisons HPL.

Autres possibilités :

Option 1 : Pieds en aluminium  20mm, rosace en nylon

Option 2 : Pieds en acier inoxydable (316), rosace en acier inoxydable ou en nylon

Les parois frontales et latérales sont équipées d'un profil supérieur stabilisateur 64 x 40 mm.

Les profils U de fixation murale et aux meneaux sont 32 x 26 mm.

Pour les cabines détachées, un profil d'angle arrondi R30 garanti la sécurité.

Tous les profils en aluminium extrudés, sont anodisés ou laqué au four avec une poudre de polyester.

Les portes à feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons.

Epaisseur 13 mm.  Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Les arêtes des chants sont chanfreinées. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard.

Largeur de porte standard : 610 mm

Passage libre pour une cabine PMR : 900 mm

Les portes sont équipées de trois paumelles hélicoïdales en nylon assurant la fermeture automatique des portes dont une paumelle comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur.  Dans le cas où vous refermez vous-mêmes la porte,  le système soft-close n'offre pas de résistance.

Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°.

Deux boutons de porte et un verrou pivotant à commande de l’extérieur en cas d'urgence.  Le tout en nylon et à fixations invisibles.

Option : Bouton/serrure en aluminium

Accessoires :

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d’urinoir, …. sont également disponibles.

Teintes :

Panneaux suivant nuancier du fabricant : 15 coloris au choix.

Autres teintes sur demande.

Quincaillerie, vérins et profilés en aluminium suivant nuancier du fabricant :5 coloris au choix.

Bouton/serrure en alu : blanc mat, noir mat ou alu anodisé naturel